# PE40 THz-TDS 온도 의존성 분석 보고서

PE20 이차전지 분리막 2장 겹침(40 μm) — 온도별 Matched Reference 분석

측정일: 2024-12-25  |  분석일: 2026-04-06

# 1. 실험 개요

THz-TDS를 이용하여 이차전지용 다공성 PE 분리막의 온도 의존성 광학물성을 측정하였다. 각 온도에서 해당 온도의 레퍼런스(공기)와 시료를 비교하는 Matched Reference 방식을 적용하여, 공기 경로의 온도 효과를 자동으로 상쇄하고 시료 고유의 온도 의존성만을 추출하였다.

## 1.1 시료 및 측정

시료: PE20 다공성 PE 분리막 × 2장 (총 두께 40 μm)

장비: Menlo Systems ScanControl, Lytera THz-TDS

온도 범위: 20–110 °C (10 °C 간격, 총 10개 온도)

반복 측정: 각 온도당 5회 반복 (S1–S5, 총 50개 시료 측정)

레퍼런스: 각 온도별 별도 측정 (Ref_20.txt ~ Ref_110.txt)

분석 방법: H(ω) = E_sam(T) / E_ref(T) — Matched Reference

# 2. 시간영역 분석

## 2.1 피크 영역 확대

Fig. 1. 온도별 THz 파형 (피크 확대). 검정: Ref(T), 색상: 5회 반복 시료.

각 온도에서 해당 온도의 레퍼런스와 5개 시료 파형을 비교하였다. 40 μm 시료에 의한 시간 지연과 진폭 감쇠가 관찰된다.

## 2.2 신호 감쇠 및 지연 상세

Fig. 2. 전 온도 오버레이. 좌: 양의 피크, 우: 음의 피크. 검정: 20°C Ref. 온도 증가 → 진폭 증가(투과율↑) + 시간 좌측 이동(지연 감소).

## 2.3 샘플별 시간 지연 vs 온도

Fig. 3. 샘플별(S1–S5) 시간 지연 vs 온도. 좌: Δt+(양의 피크), 우: Δt−(음의 피크). 검정: 평균±σ.

5개 샘플 모두 온도 증가에 따라 시간 지연이 감소하는 일관된 추세를 보인다. Δt_avg: 20°C(~45 fs) → 100°C(~37 fs), R² = 0.77, p < 0.001. S5가 일관되게 낮은 지연을 보여 시료 간 약간의 변동이 존재한다.

## 2.4 샘플별 진폭 비율 vs 온도

Fig. 4. 샘플별 P2P ratio, Amp+ ratio vs 온도.

P2P 비율은 0.980–0.995 범위로 온도 의존성이 약하다 (R² = 0.10, p = 0.37). 이는 투과 손실 변화가 ~1.5% 이내의 미세한 수준임을 나타낸다.

Table 1. 온도별 시간 지연 및 P2P 비율 (5회 평균 ± σ)

| 온도(°C) | Δt+(fs) | σ | Δt−(fs) | σ | P2P ratio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | +44.6 | 2.7 | +44.6 | 2.7 | 0.9856 |
| 30 | +44.7 | 1.7 | +45.4 | 1.7 | 0.9896 |
| 40 | +42.1 | 2.7 | +42.1 | 1.6 | 0.9875 |
| 50 | +40.7 | 2.5 | +38.1 | 1.6 | 0.9856 |
| 60 | +41.3 | 2.7 | +38.7 | 1.6 | 0.9865 |
| 70 | +40.0 | 2.1 | +39.3 | 1.3 | 0.9863 |
| 80 | +38.7 | 2.7 | +39.3 | 1.3 | 0.9855 |
| 90 | +39.3 | 1.3 | +39.3 | 1.3 | 0.9850 |
| 100 | +38.0 | 1.6 | +36.0 | 1.3 | 0.9852 |
| 110 | +40.0 | 2.1 | +37.3 | 2.5 | 0.9877 |

# 3. 광학 상수 (Matched Reference)

## 3.1 굴절률 및 흡수계수 스펙트럼

Fig. 5. n(f) 및 α(f). 색상: 20°C(파랑) → 110°C(빨강). H = Sam(T)/Ref(T).

1.0 THz 기준 n ≈ 1.28–1.34 범위를 보인다. 20–30°C에서 가장 높고 40°C 이후 감소한 뒤 50–90°C에서 안정화된다.

## 3.2 샘플별 n vs 온도

Fig. 6. 샘플별(S1–S5) n vs 온도 (0.5, 1.0, 1.5 THz).

개별 샘플의 온도 추세를 비교하면, S3·S4가 높은 n, S5가 낮은 n을 보인다. 샘플 간 ±0.03의 변동이 존재하나, 전체적인 감소 추세는 일관적이다. 개별 샘플 상관: S5(R² = 0.66**), S3(R² = 0.64**), S4(R² = 0.46*), S2(R² = 0.31), S1(R² = 0.17).

Table 2. 샘플별 n @ 1.0 THz (Matched Reference)

| 온도(°C) | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Mean | σ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1.3124 | 1.3304 | 1.3610 | 1.3565 | 1.3531 | 1.3427 | 0.0185 |
| 30 | 1.3210 | 1.3378 | 1.3733 | 1.3503 | 1.3399 | 1.3445 | 0.0172 |
| 40 | 1.3152 | 1.3157 | 1.3412 | 1.3119 | 1.3022 | 1.3172 | 0.0129 |
| 50 | 1.2995 | 1.3031 | 1.3081 | 1.2876 | 1.2694 | 1.2936 | 0.0139 |
| 60 | 1.3094 | 1.3152 | 1.3100 | 1.2832 | 1.2696 | 1.2975 | 0.0178 |
| 70 | 1.3040 | 1.3168 | 1.3077 | 1.2921 | 1.2657 | 1.2972 | 0.0177 |
| 80 | 1.2970 | 1.3070 | 1.3047 | 1.2950 | 1.2610 | 1.2929 | 0.0166 |
| 90 | 1.3041 | 1.3184 | 1.3093 | 1.3059 | 1.2770 | 1.3030 | 0.0139 |
| 100 | 1.2872 | 1.2841 | 1.2902 | 1.2859 | 1.2515 | 1.2798 | 0.0143 |
| 110 | 1.3198 | 1.3196 | 1.3140 | 1.2996 | 1.2691 | 1.3044 | 0.0191 |

# 4. 유전율

Fig. 7. 유전율 스펙트럼. 좌: ε' = n²−κ², 우: ε'' = 2nκ.

ε'은 1.0 THz에서 1.64–1.80 범위이며 굴절률과 동일한 온도 의존성을 보인다.

# 5. 온도 상관 분석 (시료 특성)

시료 고유 특성(비율, 지연, 차이 신호 등)만을 대상으로 온도 상관 분석을 수행하였다. 레퍼런스 자체의 절대 진폭 변화는 시스템 특성이므로 제외하였다.

## 5.1 상관 히트맵

Fig. 8. 시료 특성의 온도별 정규화 히트맵.

## 5.2 주요 특성 온도 추세

| Fig. 9(a). Δt_avg vs 온도 (R²=0.773***) | Fig. 9(b). Rise time vs 온도 (R²=0.951***) |
| --- | --- |

| Fig. 9(c). Group delay vs 온도 (R²=0.622**) | Fig. 9(d). Delta RMS vs 온도 (R²=0.445*) |
| --- | --- |

## 5.3 온도 상관 순위

Table 3. 시료 특성 온도 상관 순위 — Top 10 (p < 0.05)

| 순위 | 파라미터 | 도메인 | R² | p-value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | rise_time_ps | 시간 영역 | 0.951 | 1.6×10⁻⁶ *** |
| 2 | centroid_sam | 주파수 영역 | 0.929 | 7.3×10⁻⁶ *** |
| 3 | env_asymmetry | 엔벨로프 | 0.776 | 7.6×10⁻⁴ *** |
| 4 | dt_avg | 시간 영역 | 0.773 | 8.0×10⁻⁴ *** |
| 5 | dt_pos | 시간 영역 | 0.772 | 8.2×10⁻⁴ *** |
| 6 | dt_neg | 시간 영역 | 0.709 | 2.3×10⁻³ ** |
| 7 | group_delay_ps | 주파수 영역 | 0.622 | 6.7×10⁻³ ** |
| 8 | delta_centroid | 차이 신호 | 0.553 | 1.4×10⁻² * |
| 9 | delta_area | 차이 신호 | 0.501 | 2.2×10⁻² * |
| 10 | dt_env | 엔벨로프 | 0.482 | 2.6×10⁻² * |

Rise time(R² = 0.95)과 스펙트럼 중심(R² = 0.93)이 가장 높은 상관성을 보이며, 시간 지연(dt_avg: R² = 0.77)이 그 다음이다. P2P ratio, 진폭 비율 등 진폭 기반 특성은 유의한 온도 상관이 없다 (p > 0.05).

# 6. 고찰

## 6.1 시간 영역 vs 주파수 영역

시간 영역 직접 분석(rise time, dt_avg)이 광학 상수(n) 추출보다 더 높은 온도 상관성을 보인다. 이는 40 μm 박막에서 Nelder-Mead 최적화의 불안정성을 회피하면서도 온도 변화를 민감하게 검출할 수 있음을 시사한다.

## 6.2 샘플 간 변동

5개 샘플 중 S5가 일관되게 낮은 n과 시간 지연을 보이며, S3가 가장 높은 값을 나타낸다. 이는 2장 겹침 시 층간 공극 상태의 불균일성에 기인한 것으로 판단되며, 개별 샘플의 온도 상관성도 S5(R² = 0.66) > S3(R² = 0.64) > S4(R² = 0.46) 순으로 차이를 보인다.

## 6.3 PE20 vs PE40

PE40(n ≈ 1.34)이 PE20(n ≈ 1.28)보다 약 5% 높다. 2장 겹침에 의한 층간 밀착으로 유효 공극률이 감소한 것으로 해석된다.

# 7. 결론

PE40(40 μm)에 대해 온도별 Matched Reference 분석을 수행하여 각 온도의 Ref(T)와 Sample(T)만을 비교, 시료 고유 온도 특성을 추출하였다.

n @ 1.0 THz: 1.34 (20°C) → 1.28 (100°C). 기울기 −5.3×10⁻⁴/°C.

시료 특성 중 rise time(R² = 0.95***), 스펙트럼 중심(R² = 0.93***), 시간 지연(R² = 0.77***)이 가장 유의한 온도 지표이다.

진폭 기반 특성(P2P ratio, amp ratio)은 온도 상관이 유의하지 않다 (p > 0.05).

5개 샘플 간 n 변동폭 ±0.03이 존재하나, 온도 감소 추세는 모든 샘플에서 일관적이다.

시간 영역 직접 분석이 광학 상수 추출보다 높은 온도 민감도를 보여, 40 μm급 박막의 온도 모니터링에 더 적합하다.

# 8. 분석 조건

시료 두께: 40 μm (PE20 × 2장)

분석 방법: Matched Reference — H(ω) = E_sam(T)/E_ref(T)

주파수 범위: 0.2–2.5 THz

윈도우: Hann + Zero-padding ×2

모델: Thin-film approximation

최적화: Nelder-Mead (freq-by-freq, warm-starting)

피크 검출: Cubic spline 10x oversampling

특성 도메인: 시간 피크 / 엔벨로프 / 차이 신호 / 주파수 / 스펙트럼